Для оцинковки методом втирания цинка понадобятся:

- цинковый анод «+». Цинковый анод можно изготовить из корпуса пальчиковой батарейки;

- зарядное устройство для некоторых гаджетов 12в, 2 А;

- щелочной раствор (подойдет жидкость из щелочного аккумулятора). Можно использовать насыщенный раствор пищевой соды или мыльный раствор, но скорость процесса уменьшиться;

- цинковые белила – источник оксида цинка;

- пластмассовая емкость с большим количеством мелких дырочек;

- большой железный гвоздь в оплетке из изоленты в качестве катода «–»;

- провода электрические медные 0,5 в оплетке;

- «крокодилы» – специальные зубчатые прищепки – клеммы 2 шт.;

#### Сборка схемы

- В щелочной раствор поместить цинковые белила. Дать раствору отстоятся 2 часа.

- Зачистить концы двух проводов и подсоединить одним концом к крокодилам, другим к зарядному устройству на плюс и на минус.

- Минусовым крокодилом зажать цинковый катод «-» – железный гвоздь в оплетке из изоленты.

- Плюсовым крокодилом зажать анод «+» – корпус пальчиковой батареи;

- Вольфрамовые мормышки поместить в пластмассовую емкость с дырками.

- Опустить емкость в банку с щелочным раствором так, чтобы раствор полностью покрыл мормышки.

- Включить зарядное устройство.

Важно! Нельзя допускать контакта анода и катода.

Это приведет к выходу из строя зарядного устройства.

- Через одну минуту гвоздем начать активно перемешивать мормышки в течении пяти-шести минут, пока тела мормышек не изменят цвет.

- После этого промыть водой и поместить мормышки в емкость с паяльной кислотой.

- Через минуту вытащить мормышку из емкости и залудить оловянно-свинцовым припоем.

Теперь к вольфрамовой мормышке можно припаивать залуженное цевье рыболовного крючка.